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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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	ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τίτλος:
	Προμήθεια προσκρουστήρων τύπου D για το κεντρικό λιμένα Χίου

	CPV:
	34930000-5 - Θαλάσσιος εξοπλισμός


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια προσκρουστήρων για την κάλυψη των αναγκών των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Χίου. Οι προσκρουστήρες προορίζονται για την ασφαλή πρόσδεση και προστασία των πλοίων και των λιμενικών έργων κατά τη διαδικασία πρόσδεσης, παραβολής και παραμονής των σκαφών.

Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας, τη μείωση φθορών στις υποδομές και στα πλοία, καθώς και για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τα διεθνή πρότυπα λιμενικών εγκαταστάσεων. Οι προσκρουστήρες που θα προμηθευτεί το Λιμενικό Ταμείο Χίου θα είναι κατάλληλοι για τις υφιστάμενες συνθήκες λειτουργίας του λιμένα, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ελλιμενιζόμενων σκαφών, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις απαιτήσεις αντοχής και διάρκειας ζωής.

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, υψηλής ποιότητας και θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα περιγραφή, καθώς και τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισμούς.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ
Ο προσκρουστήρας θα είναι τύπου D, κατάλληλος για χρήση σε λιμενικές εγκαταστάσεις και σχεδιασμένος για την προστασία τόσο των πλοίων όσο και των κρηπιδωμάτων κατά την πρόσδεση και παραβολή.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσκρουστήρα έχουν ως εξής:

· Τύπος: Προσκρουστήρας τύπου D

· Διαστάσεις: 150 × 150 × 1000 mm

· Υλικό κατασκευής: Υψηλής αντοχής ελαστικό υλικό (καουτσούκ), κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον

· Χρώμα: Λευκό-γκρι, ειδικής απόχρωσης ώστε να μην προκαλεί ρύπανση ή λεκέδες στα ελλιμενιζόμενα σκάφη

· Αντοχή: Ανθεκτικός σε μηχανικές καταπονήσεις, κρούσεις, τριβές, υπεριώδη ακτινοβολία (UV), θαλασσινό νερό και καιρικές συνθήκες

· Διάρκεια ζωής: Μεγάλη διάρκεια ζωής με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης

Σύστημα στήριξης – εξαρτήματα (ανά τεμάχιο):
· Μία (1) ανοξείδωτη λάμα διαστάσεων 50 × 980 × 8 mm

· Βίδες, ροδέλες και παξιμάδια, όλα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, κατάλληλα για χρήση σε διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον

Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και θα πληρούν τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμούς που αφορούν λιμενικές εγκαταστάσεις. Η κατασκευή και η ποιότητα των προσκρουστήρων θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους για τον σκοπό που προορίζονται.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ :
Η προμήθεια θα πρέπει να εκτελεσθεί από τον ανάδοχο, εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και θα πληρούν τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμούς που αφορούν λιμενικές εγκαταστάσεις. Η κατασκευή και η ποιότητα των προσκρουστήρων θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους για τον σκοπό που προορίζονται.

Ο ανάδοχος οφείλει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
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